## Slide 1
Glass + Microlens array film
ITO [150]
HATCN/TAPC [5/55] 3 pairs
TCTA [10]
TCTA:B3PyMPM:Irppy2acac [25]
B3PyMPM [50]
B3PyMPM:Cs2CO3 [5]
Ag [100]
Nanolaminate
Parylene-C [3000]
MoOx [5] + Ag reflector [100]
Ag reflector + MLA film
Bottom emission
MLA substrate (n = 1.77)
IZO
TAPC/HAT-CN/TAPC/HAT-CN
TCTA
TCTA:B3PyMPM:Ir(dmppy-ph)2tmd
B3PyMPM
Al/Liq
DBR
DBR + MLA substrate
Bottom emission