## Slide 1
초박막 Ag 상부전극의 흡수 저감
Seed layer engineering — 측정·시뮬레이션 종합
HATCN vs MoOx · Ag 4–12 nm · 절대 T/R 분광 · 소자 광학 모델
2026-08
Notes: 전극 흡수가 MLA 소자 효율을 지배한다는 것을 측정과 모델로 보인 자료.

## Slide 2
왜 '흡수'가 핵심 지표인가
MLA는 빠져나가지 못한 빛을 되돌린다 — 광자는 전극을 여러 번 통과한다
한 번 통과 차이는 작다
Chart: 
| 측정 Ag 8nm | 이상 Ag 8nm
one-pass A | 4.74 | 0.94
→ 겨우 3.8 %p 차이
그런데 EQE는 18 %p 벌어진다
Chart: 
| 측정 Ag | 이상 Ag
EQE | 55 | 73
증폭 기전 — 평균 통과 횟수
Chart: 1회 탈출확률 q
| 0.10 | 0.15 | 0.20 | 0.30 | 0.40 | 0.50
측정 | 59.4 | 69.9 | 76.7 | 84.9 | 89.8 | 92.9
이상 | 74 | 81.9 | 86.5 | 91.6 | 94.5 | 96.2
q ≈ 0.10 이면 광자는 평균 5.9회 통과
매 통과마다 전극 흡수를 다시 낸다
3.8 %p × 약 5회 → 15~20 %p의 EQE 손실
Notes: 핵심 논지 슬라이드. 단일 통과 흡수 차이가 MLA 재순환으로 5~6배 증폭된다.

## Slide 3
흡수와 면저항은 같은 물리량
A / A_bulk = ε₂ / ε₂_bulk = γ / γ_bulk = ρ / ρ_bulk
전자가 산란되는 정도가 저항을 만들고, 같은 산란이 빛을 흡수한다. 4-point probe가 곧 흡수계다.
실측 검증 — HATCN / Ag
Chart: 
| Ag 5 | Ag 7 | Ag 8
광학 ε₂/bulk | 8.65 | 4.56 | 3.79
전기 ρ/bulk | 7.33 | 5.59 | 4.58
함의
두 독립 측정이 20 % 이내로 일치
면저항만으로 흡수를 예측할 수 있다
최적화 루프가 광학 측정 없이 돌아간다
개선 여지 = Rs 비율 그 자체
4.7×
Ag 8 nm — 이상적 벌크 대비
9.1
Ω/sq 현재 면저항
Notes: Rs가 흡수계라는 것이 이 프로젝트의 방법론적 토대.

## Slide 4
손실은 고각도에서 결정된다
MLA가 회수하려는 기판 모드가 바로 그 각도에 있다
Chart: 유기물 내부 각도
| 0° | 15° | 30° | 45° | 60° | 66°
측정 Ag 8nm | 4.74 | 4.8 | 5 | 5.45 | 7.26 | 16.28
이상 Ag 8nm | 0.97 | 0.99 | 1.03 | 1.12 | 1.53 | 3.85
읽을 것
수직 입사에서는 4.7 % — 크지 않다
66° 에서 16.3 % 로 3.4배 급증
유기물 1.8 → 기판 1.65 임계각이 66.5°
이상적 Ag도 같은 배수로 증가하지만 절대량이 1/5
정면 흡수만 보면 문제를 놓친다.
각도 적분이 필수.
Notes: 고각도 흡수가 MLA 효율을 지배한다.

## Slide 5
금속 선택 — Ag를 대체할 후보는 없다
모든 후보에 벌크 상수(최선의 경우)를 주고 비교. 여러분 Ag만 실측(열화된) 값
ε₂ — 흡수를 곱하는 항 (550 nm)
Chart: 
| Ag bulk | Ag 8nm meas | Al | Au | Cu | Mg
eps2 | 0.32 | 1.63 | 12.82 | 1.54 | 5.39 | 3.31
소자 EQE (MLA 포함)
Chart: 
| Ag 8 measured | Ag 8 bulk | Al 3 nm | Au 3 nm | Cu 5 nm | Mg 5 nm
EQE | 55.1 | 73.1 | 37.7 | 62.6 | 38 | 51.7
완벽히 평평한 Al 3 nm 도 거친 Ag 8 nm 보다 17 %p 나쁘다
Notes: Al은 ε2가 Ag의 8배. wetting 이득으로 상쇄 불가. Au만 적색에서 검토 가치.

## Slide 6
HATCN 은 왜 압도적인가 ① 분자 수준
결합은 오직 나이트릴 질소에서 일어난다 — 그리고 HATCN 은 그 자리를 분자당 6개 갖는다
결합 자리의 특이성
Chart: 
| HATCN CN 질소 | HATCN 분자면
E_b | 1.029 | -0.024
분자면 위에서는 오히려 척력. Ag 는 CN 질소에만 붙는다. 결합 자리의 밀도가 곧 핵생성 밀도가 된다.
HATCN = 6 × CN / 분자
표면 확산 장벽
Chart: 
| HATCN | AlOx | TAPC | clean Al
E_d | 0.286 | 0.17 | -0.007 | 0
도착한 Ag 원자가 표면을 돌아다니지 못하고 그 자리에 고정된다. 섬으로 뭉칠 기회를 잃는다.
두 조건을 동시에
강한 결합만으로는 부족하다 — 원자가 돌아다니면 결국 뭉친다
높은 장벽만으로도 부족하다 — 붙지 않으면 재증발한다
HATCN 은 양극쪽 재료 중 유일하게 E_b 와 E_d 를 모두 최고로 갖는다
E_b 1.03 eV
E_d 0.29 eV
Notes: 결합 자리 특이성 + 6개 CN + 높은 확산장벽. 셋이 겹치는 재료가 HATCN뿐.

## Slide 7
HATCN 은 왜 압도적인가 ② 후보 스크리닝
최적화된 구조에서 Ag 가 실제로 어디 앉았는지로 분류. 단좌·이좌를 한 줄에 세우면 안 된다
Chart: 
| HATCN (CN 나이트릴) | F4TCNQ (CN 나이트릴) | Cs2CO3 (카보네이트) | TPBi (벤즈이미다졸) | p-bPPhenB (페난트롤린) | B3PyMPM (피리미딘) | Bphen (페난트롤린) | pyridine (기준) | triazine | BTD | Me3P=O | thiophene | benzene (분산력 바닥)
E_b (eV) | 1.029 | 0.966 | 0.9 | 0.889 | 0.87 | 0.626 | 0.49 | 0.342 | 0.291 | 0.277 | 0.253 | 0.169 | 0.167
단좌 · N 2.30 Å · 6 자리/분자
단좌 · N 2.04 Å · 4 자리/분자
이좌 · O 2.44 / 2.53 Å
이좌 · N 2.33 / 2.34 Å
이좌 · N 2.28 / 2.39 Å
단좌 · N 2.31 Å
이좌 · N 2.28 / 2.28 Å
단좌 · N 2.59 Å
단좌 · N 2.24 Å
단좌 · N 2.09 Å
단좌 · O 2.64 Å (약함)
단좌 · S 2.90 Å (약함)
π 면 · C 3.36 Å
단좌 (자리 1개)
이좌 킬레이트 (자리 2개)
핵심
HATCN 은 단좌인데도 모든 이좌 킬레이트를 이긴다
나이트릴 N 하나 > 벤즈이미다졸 N 둘
게다가 그 자리를 분자당 6개 갖는다 — 평면 분자라 전부 표면 노출
앵커가 없는 값 — 자리 에너지가 아님
PhCz → TCTA 대리 0.279
Ag 가 N 에 못 붙음 — π/H 접촉 (C 2.74 Å). 카바졸 N 은 3치환, 고립전자쌍 없음
TPA → TAPC 대리 0.254
Ag 가 N 에 못 붙음 — H 위 2.89 Å. 삼차 아민, 고립전자쌍 없음
Liq 0.167
Ag 가 의도한 O,N 킬레이트가 아니라 Li 근처(2.46 Å)로 감. 값이 주장하는 것을 나타내지 않음
Notes: TPBi 0.889는 단일 N이 아니라 이좌 킬레이트(N 2.33/2.34). HATCN은 단좌 N 2.30 하나로 그보다 높다.

## Slide 8
스크리닝 재감사 — 모델 품질과 철회 항목
무기물 클러스터와 작용기 대리 화합물은 전분자 계산과 같은 줄에 둘 수 없다
B · 무기물 클러스터
조성·배위수 민감 — 후보 간 차이보다 모델 오차가 큼
Chart: 
| MoOx Mo3O8 산소공공 | Al2O3 Al4O6 화학량론 | MoO3 Mo3O9 화학량론 | LiF LiF32 | CuI Cu4I4 @I | CuSCN (CuSCN)3 @S
E_b | 0.445 | 0.422 | 0.284 | 0.249 | 0.222 | 0.136
MoOx 는 산소 공공이 있어야 0.445. 화학량론 MoO3 는 0.284 로 반토막.
C · 작용기 대리 화합물
재료가 아니라 결합 모티프의 대리 지표
Chart: 
| pyridine (피리딘 N) | triazine (ETL 코어) | PhCz → TCTA 대리 | BTD (수용체 단위) | TPA → TAPC 대리 | Me3P=O → DPEPO 대리 | thiophene → PEDOT | benzene (탄화수소 기준)
E_b | 0.342 | 0.291 | 0.279 | 0.277 | 0.254 | 0.253 | 0.169 | 0.167
HTL 코어(TPA, PhCz)는 삼차 질소라 고립전자쌍이 없다 — 원리적으로 앵커가 못 된다.
재감사에서 철회한 값
Al2O3 0.910
Al-rich Al10O10 클러스터 — 프로젝트 자체가 과결합으로 기록. 화학량론 Al4O6 는 0.422
MoO3 −0.718
미정련(xTB 기하 + DFT 단일점). Ag 위치를 DFT 로 완화하면 +0.284
CuI @Cu 0.819 / CuSCN @Cu 0.567
Ag–Cu 금속간 접촉. 표면 화학이 아니라 합금 결합
ZnS 1.60
우리 계산이 아님 — 문헌 prior (Kim AFM 2015)
PhCN·ZnS 1.218
ZnS 가 나이트릴에 붙는 에너지. Ag 결합이 아님
Notes: Al2O3 0.910은 Al-rich 클러스터 과결합. 화학량론 Al4O6는 0.422.

## Slide 9
HATCN 은 왜 압도적인가 ③ 이론에서 실험까지
결합에너지 → 핵생성 밀도 → 닫힘 두께 — 사슬의 순서가 실험과 일치한다
E_b
결합에너지
1.03 vs 0.45 eV
DFT
→
N
핵생성 밀도
Venables 스케일링
이론
→
d_c
닫힘 두께
5 vs 7 nm
실측
→
A
소자 흡수
2.6 vs 7.5 %
실측
Venables 포화 핵밀도 — 단좌 결합끼리만 비교, HATCN 기준 1.0
Chart: 
| HATCN (6자리) | F4TCNQ (4자리) | B3PyMPM (2자리) | pyridine (1자리) | triazine (3자리) | BTD (1자리)
N / N(HATCN) | 1 | 0.4123 | 0.0035 | 0.0001 | 5e-05 | 5e-05
주의 — 사슬은 순서만 맞다
E_d = 0.28·E_b 상관식은 단좌 전제 — 이좌 킬레이트(TPBi, Bphen)와 무기물은 이 사슬에 넣을 수 없다
단좌끼리 비교해도 HATCN/MoOx 비가 3300배 — 그대로면 닫힘 두께가 수십 배 차이나야 하지만 실측은 5 vs 7 nm
즉 스케일링은 순위를 맞히고 크기는 과대평가한다
정량은 실측에, 재료 선택은 DFT 순위에 맡긴다
Notes: DFT 순위는 신뢰, 절대 크기는 실측으로. 정직하게 한계를 명시.

## Slide 10
확보한 실측 데이터
2 seed × 7 두께 = 15 시료, 절대 T/R 분광 + 4-point probe
면저항 — 두 seed 비교
Chart: Ag 두께 (nm)
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12
HATCN 5nm | 52.2 | 23.3 | 18.9 | 12.7 | 9.1 | 7.5 | 5.3
MoOx 5nm | 138 | 49.1 | 32 | 14.9 | 10.8 | 9.6 | 6.6
데이터 구성
1
절대 투과도 T
0° / 180°, 350–850 nm, 2 nm
2
절대 반사도 R
6° / 12°, 뒷면 보정 84.3 %
3
흡수도 A
1 − T − R, σ = 0.15 %p
4
면저항
15 시료, 4-point probe
5
추출 n, k
Ag 5·7·8 nm, 400–800 nm
6
DFT 결합에너지
seed 후보 20종
7
소자 광학 모델
TMM + MLA 재순환
Notes: 측정 조건과 보정은 notes/HANDOFF_TR_20260820.md 에 전부 기록.

## Slide 11
흡수 스펙트럼 — seed가 만드는 차이
glass / seed 5 nm / Ag, 절대 T·R 로부터 A = 1 − T − R
Chart: 파장 (nm)
| 400 | 416 | 432 | 448 | 464 | 480 | 496 | 512 | 528 | 544 | 560 | 576 | 592 | 608 | 624 | 640 | 656 | 672 | 688 | 704 | 720 | 736 | 752 | 768 | 784 | 800
HATCN / Ag 5 | 12.611 | 12.366 | 11.931 | 11.857 | 11.647 | 11.445 | 11.339 | 11.195 | 11.167 | 11.28 | 11.421 | 11.453 | 11.672 | 11.711 | 11.958 | 12.181 | 12.298 | 12.417 | 12.653 | 12.981 | 13.137 | 13.292 | 13.433 | 13.672 | 14.269 | 13.949
HATCN / Ag 8 | 10.885 | 11.437 | 10.755 | 10.391 | 9.895 | 9.334 | 8.953 | 8.219 | 7.775 | 7.469 | 7.337 | 7.045 | 7.151 | 6.887 | 6.719 | 6.856 | 6.912 | 6.726 | 6.585 | 6.804 | 6.802 | 6.785 | 7.086 | 7.024 | 7.702 | 6.896
MoOx / Ag 5 | 13.677 | 16.081 | 18.13 | 20.094 | 22.288 | 24.292 | 25.905 | 26.845 | 27.517 | 27.905 | 28.007 | 27.902 | 27.705 | 27.319 | 26.806 | 26.524 | 26.2 | 25.575 | 25.273 | 25.048 | 24.704 | 24.509 | 24.349 | 24.019 | 24.345 | 24.138
MoOx / Ag 8 | 11.86 | 13.491 | 14.859 | 16.687 | 18.179 | 18.543 | 19.117 | 19.443 | 19.43 | 19.569 | 19.727 | 19.883 | 20.147 | 20.497 | 20.716 | 21.07 | 21.647 | 21.354 | 21.884 | 22.113 | 21.91 | 22.037 | 21.874 | 22.127 | 22.174 | 20.852
Notes: HATCN 위 Ag는 전 파장에서 MoOx의 1/3 수준.

## Slide 12
추출된 광학상수 — 벌크 은에 근접
T·R 파장별 역산. k는 벌크와 거의 같고, 차이는 전부 n 에 있다
n (550 nm 부근)
Chart: 
| 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700
Ag 5 nm | 0.6395 | 0.5848 | 0.5436 | 0.5277 | 0.5556 | 0.5923 | 0.6324
Ag 8 nm | 0.3476 | 0.3332 | 0.2686 | 0.2283 | 0.2242 | 0.2275 | 0.2381
McPeak 벌크 | 0.0457 | 0.0409 | 0.0414 | 0.0438 | 0.0474 | 0.0509 | 0.0549
k (전 파장)
Chart: 
| 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700
Ag 8 nm | 2.271 | 2.675 | 3.11 | 3.574 | 4.014 | 4.457 | 4.879
McPeak 벌크 | 2.123 | 2.676 | 3.159 | 3.61 | 4.042 | 4.46 | 4.869
ε₁ — 금속성의 지표
Chart: 
| 4 nm | 5 nm | 6 nm | 7 nm | 8 nm | 10 nm | 12 nm
HATCN | -11.57 | -12.17 | -11.23 | -12.02 | -12.72 | -11.53 | -12.29
MoOx | -4.72 | -5.15 | -6.06 | -8.1 | -10.55 | -8.94
벌크 은 ε₁ = -13.03 · HATCN 위 Ag 는 4 nm 부터 오차 8 % 이내
Notes: k는 벌크와 같고 n만 5~12배. 즉 벌크 밀도의 진짜 은인데 전자 산란만 많다.

## Slide 13
닫힘 두께 — 두 독립 측정이 일치한다
전기(면저항)와 광학(흡수)이 서로를 모른 채 같은 답을 준다
① 전기 — 닫힌 막의 ρ = ρ₀ + C/d 선에서 벗어나는 지점
Chart: 닫힌막 선 대비 초과 저항
| 4 nm | 5 nm | 6 nm | 7 nm | 8 nm
HATCN | 70 | 10 | 21 | 4 | -8
MoOx | 316 | 109 | 78 | 4 | -9
② 광학 — 흡수도의 계단
Chart: Ag 두께 (nm)
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12
HATCN | 14.94 | 11.54 | 10.09 | 8.44 | 7.63 | 7.32 | 6.48
MoOx | 27.85 | 28.14 | 27.64 | 23.03 | 19.77 | 21.8
MoOx 는 4–6 nm 에서 28 % 평평 → 7 nm 에서 23 % 로 계단. HATCN 은 4 nm 부터 단조 감소.
※ MoOx 12 nm 은 반사도 파일 결측.
HATCN 5 nm
MoOx 7 nm
Notes: HATCN이 Ag 2 nm를 절약한다. 전기·광학 독립 확인.

## Slide 14
소자 흡수 — 최적 두께와 남은 여지
organic 1.8 / Ag / CPL 2.1 / air, CPL 두께는 매번 재최적화
Chart: Ag 두께 (nm)
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12
HATCN seed | 4.86 | 3.69 | 3.22 | 2.76 | 2.6 | 2.64 | 2.61
MoOx seed | 10.64 | 10.88 | 10.73 | 8.58 | 7.46 | 8.69
이상적 벌크 Ag | 0.267 | 0.332 | 0.397 | 0.46 | 0.522 | 0.643 | 0.758
핵심
7–8 nm
HATCN 최적 두께
2.6 %
현재 소자 흡수
4.7×
이상적 하한 대비 여지
Notes: 이상적 Ag는 두께에 선형. 실제 막은 7~8 nm에 최소점.

## Slide 15
70 % 달성 경로
단일 조치로는 도달하지 못한다 — 기판·AR·Ag 품질을 병행해야 한다
Chart: 
| 현재 n0.23, 기판 1.65 | + 기판 1.80 | + MLA AR | + Ag n0.15 (Rs 6.7) | + Ag n0.12 (Rs 5.3) | + 벌크 Ag (Rs 2)
EQE | 55 | 61.7 | 63 | 68.1 | 70.3 | 76.5
지렛대 크기
기판 1.65 → 1.80 + 6.7 %p
MLA 반사방지 + 1.3 %p
Ag Rs 9.1 → 5.3 + 7.3 %p
CPL 굴절률 ± 1.5 %p
병행의 효과
기판과 AR을 먼저 확보하면 Ag 목표가 완화된다.
Rs 4.4 → 5.3 Ω/sq
개선 부담 2.1배 → 1.7배
Notes: 여러분 MATLAB PSO 두 점(55%, 73%)에 보정한 재순환 모델 기준.

## Slide 16
Seed layer engineering — 다음 단계
목표는 닫힘 두께가 아니라 ρ, 즉 결정립 크기와 계면 경면성
1
확인된 것
HATCN 이 MoOx 대비 닫힘을 2 nm 앞당기고 흡수를 1/3 로 낮춘다. DFT 결합에너지 1.03 vs 0.45 eV 와 순서가 일치.
2
진짜 지렛대
닫힘 이후에도 ρ 가 벌크의 4.6배. 표면 산란 3.88, 결정립계 1.81 µΩ·cm. 두 항을 모두 줄여야 한다.
3
공정 변수
증착 속도 상향(침투 억제), 기판 냉각(결정립 성장), seed 두께 5 nm 고정, 즉시 캡핑.
4
다음 측정
검출기 각스캔으로 산란 분리, 엘립소·XRR 로 두께 확정, Ag 2·3 nm 로 퍼콜레이션 하한.
Rs 는 흡수계다 — 광학 측정 없이 4-point probe 만으로 최적화 루프를 돌릴 수 있다
Notes: 결론 슬라이드. 닫힘이 아니라 미세구조가 목표라는 전환.