Near unity EQE를 갖는 OLED

초록

OLED는 소재와 소자 구동에 관한 여러 연구 성과에 힘입어 100%에 가까운 내부 발광 효율을 갖게 되었지만, 20~30%에 머무는 출광 효율 때문에 무기 발광 다이오드에 비해 효율이 낮다는 한계가 있다. 이를 극복하기 위해 재료 개발과 다양한 광학 설계가 도입되었지만 효율은 여전히 50%대에 머물러 있다. 이 연구에서는 외부 광추출 구조가 도입된 OLED 내부의 광학 손실 경로를 단계적으로 나누어 정량적으로 분석하였고, 이를 바탕으로 near-unity EQE를 갖는 OLED의 설계 방법을 제안한다. 제안하는 방식은 고배향 발광체, 마이크로 캐비티, 최적화된 광추출 구조와 같은 설계 제약에서 벗어나면서도 near-unity EQE 구현이 가능하다. 통상적인 굴절률의 기판 위에서도 기판에 도달한 빛의 90% 이상을 출광시킬 수 있음을 실측으로 확인하였으며, 고굴절 기판을 적용한 별도의 소자에서는 77%의 EQE를 확인하였다. 이 설계 원리는 조명과 디스플레이뿐 아니라 multi-junction OLED, 나아가 QLED나 PeLED와 같은 다른 박막 발광 소자에도 폭넓게 적용될 수 있을 것으로 예상된다.

본문

서론

OLED는 높은 색순도, 면발광, 대면적 공정과 같은 장점에 힘입어 현재와 미래의 디스플레이 시장을 지배하고 있다. 최근에는 AR/VR 기기와 같은 모바일 XR 시장과 하이엔드 전자기기로 그 분야가 확장되었을 뿐만 아니라, 면발광과 낮은 동작온도의 장점을 살려 인체 부착 및 삽입형 광원으로도 활용처를 넓히고 있다. 이러한 폭넓은 범용성에도 불구하고 무기 발광 다이오드에 비해 효율이 낮기 때문에, 고휘도와 장수명 동작이 필요한 분야에서는 여전히 무기 발광 다이오드를 대체하기 어렵다는 평을 받고 있다.

외부 양자효율은 주입된 전자 대비 방출된 광자의 수를 나타내는 효율 지표로, 일반적인 유기 발광 다이오드에서는 식 (1)과 같이 내부 발광 효율과 outcoupling efficiency의 곱으로 나타난다. 내부 발광 효율은 전하 주입 밸런스 인자, effective PLQY, 엑시톤 활용 인자의 곱이며, 누적된 연구 성과에 힘입어 이 인자들은 모두 100%에 가까운 값을 갖게 되었다. 반면 outcoupling efficiency는 유기물 층과 공기 사이의 굴절률 차이에 따른 기하광학적 한계 때문에 여전히 약 20~30%에 머물러 있으며, 광추출 구조의 도입, 고배향 발광체의 사용, 마이크로 캐비티 구조의 도입 등 OLED 효율 향상 연구의 대부분은 이 값을 끌어올리는 데 초점을 두어 왔다. 이 가운데 외부 광추출 구조를 활용하는 기법은 소자의 전기적 구동에 영향을 주지 않으면서 기판 갇힘 모드를 추출하여 60%에 가까운 외부 양자효율을 달성할 수 있다는 장점이 있다. 하지만 평면형 광추출 구조로 그 이상을 달성한 경우는 명확히 알려진 바가 없으며, 손실 경로의 정량화, 그 이상을 달성하기 위한 가이드라인, 그리고 도달 가능한 한계에 대해서도 알려진 바가 없다. 이러한 이유로 다양한 형태의 외부 광추출 구조가 보고되고 있지만 기준 소자 대비 향상이 있었다는 데 그칠 뿐, 어떤 개선이 있을 때 광추출 성능이 향상되는지는 보고되지 않았다.

이 연구에서는 통합형 광학 시뮬레이션 모델을 활용하여 외부 광추출 구조가 도입된 OLED의 광학 설계를 진행하였으며, 이를 통해 반사판 역할을 하는 전극에서의 ohmic 손실과 투명 전극에서의 흡수, 즉 소자 내부의 기생 흡수가 주된 손실 경로임을 밝혀냈다. 이 손실을 최소화하는 구체적인 디자인 룰을 새롭게 정의하고, 이에 따라 제작한 소자에서 77%의 EQE를 실험적으로 구현하였으며, 동일한 설계 규칙으로 80% 이상의 초고효율에 이르는 경로를 제시하였다. 이 디자인 룰은 마이크로 캐비티나 고배향 발광체, 최적화된 광추출 구조에 의존하지 않는 높은 설계 자유도를 가지며, 배면발광 OLED뿐 아니라 실제 디스플레이에 더 적합한 전면발광 OLED에도 적용되고, 탠덤 소자나 QLED, PeLED에도 폭넓게 확장될 수 있다.

결과

광자 재활용과 추출 효율의 정의

그림 1(a)는 일반적인 OLED에 외부 광추출 구조를 부착한 경우와, 본 연구의 디자인 룰에 따라 설계한 OLED에 외부 광추출 구조를 부착한 경우를 비교한 것이다. 외부 광추출 구조가 부착된 OLED에서는 광추출 구조와 공기 사이의 경계면에서 일부 빛만 출광되고 나머지는 기판 방향으로 되돌아오며, 이 과정이 여러 번 반복되면서 순차적으로 출광된다. 빛이 소자와 광추출 구조 사이를 여러 번 왕복하기 때문에, 금속 전극에서 반사될 때 발생하는 ohmic 흡수나 TCO 전극에서의 흡수처럼 한 번의 왕복에서는 작은 손실도 최종 효율에 큰 영향을 미치게 된다.

이러한 과정을 고려하면 외부 광추출 구조가 도입된 OLED의 외부 양자효율은 식 (2)와 같이 정의된다(Supplementary Fig. 1, Note 1 참고).

식(2) η_EQE = (Substrate delivered power) × (Extraction efficiency)

여기서 η_sub는 기판까지 전달되는 power로, waveguided mode, surface plasmon polariton, 그리고 소자 내 흡수에 따른 손실을 제하고 남은 power를 의미한다. 대부분의 외부 광추출 구조는 기판과의 굴절률 차이에 따른 추가 손실을 줄이기 위해 index matching을 하므로, 이는 곧 광추출 구조까지 전달되는 power이기도 하다. η_ext는 기판까지 전달된 power 중 외부 광추출 구조에 의해 출광되는 광자수 분율이다. 그림 1(b)에서 볼 수 있듯이 외부 광추출 구조가 없는 OLED에서는 ray-optics limit에 따라 escape cone이 정해지고, 기판 내부에서 등방적으로 분포한 빛에 대해 이 값은 1/n_sub^2에 비례한다. 흔히 인용되는 1/(2n^2)은 발광 쌍극자에서 공기까지의 전체 outcoupling 효율에 대한 추정값으로, 여기서 정의한 기판에서 공기로의 추출 효율과는 구분된다.

외부 광추출 구조가 적용되면 기판까지 전달된 빛이 소자의 적층 구조를 여러 번 왕복하면서 순차적으로 출광되므로, 한 번 왕복할 때의 손실이 최종 출광 효율을 결정한다. 일반적인 Al cathode와 ITO anode를 사용하는 경우 왕복당 평균 20% 이상의 손실이 발생하며, 이 손실은 소자 구조, 그 중에서도 반사판 역할을 하는 전극에서의 ohmic 손실에 크게 의존한다(Supplementary Fig. 2). 그림 1(d)는 소자 스택의 반사도에 따른 출광 효율과 최종 효율의 경향을 보여준다. Al 기반 OLED에서는 이 왕복 손실 때문에 반사가 거듭될수록 빠르게 감쇠하는 반면, 무손실에 가까운 반사도를 갖는 소자에서는 기판에 도달한 빛이 전부 빠져나갈 때까지 완만한 감쇠 곡선을 보인다.

η_sub는 waveguided mode와 SPP 손실이 지배적이며, 고굴절 기판의 도입이나 낮은 이상 굴절률(n_e)을 갖는 두꺼운 ETL 등 이를 줄이는 방법론은 비교적 잘 알려져 있어 near-unity의 기판 전달 모드를 구현할 수 있다. 반면 η_ext에 대해서는 알려진 바가 적다. 식 (2)에서 보듯 한 번의 왕복에서 무손실에 가까운 소자 구조를 구현하면 η_ext 역시 near-unity에 가까워지며, 이를 위해서는 Ag 거울이나 DBR과 같은 무손실에 가까운 반사판을 활용하고 투명 전극과 전하수송층에서의 기생 흡수를 최소화해야 한다.

기생 흡수의 정량화

이처럼 외부 광추출 구조가 도입된 OLED에서는 소자 내부의 흡수 경로가 최종 효율에 큰 영향을 미친다. 이 흡수는 기존 OLED 설계에서는 5% 정도의 손실에 그쳐 비교적 부차적인 손실 경로로 간주되었지만, 이 경우에는 기판까지 전달되는 빛의 양을 줄일 뿐 아니라 식 (2)에서 보듯 출광 효율에도 직접적으로 영향을 미친다. 예를 들어 green OLED에서 ITO의 두께로 70 nm나 150 nm가 선호되어 온 것은, 해당 파장에서 λ/4 또는 λ/2의 cavity 조건을 만족시켜 얻는 출광 효율의 이득이 두꺼운 ITO에서 발생하는 흡수 손실보다 컸기 때문이다. 하지만 그림 2(a)에서 볼 수 있듯이 ITO가 두꺼워질수록 빛이 왕복하는 과정에서 기생 흡수가 커지며, 통상적인 Al 반사판에서는 이 흡수가 거울의 ohmic 손실과 맞먹는 수준까지 커지고, 저손실 반사판을 쓰면 사실상 유일한 손실 경로가 된다. 이러한 경향은 η_sub를 높이기 위해 고굴절 기판과 광추출 구조를 활용할 때 더욱 크게 드러난다(그림 1(c)). 고굴절 광추출 구조를 사용하면 기판과 공기 사이의 굴절률 차이가 커져 critical angle이 작아지고, 한 번에 출광되는 빛의 양이 줄어 빛이 더 여러 번 왕복해야 하기 때문이다(Supplementary Fig. 3: 광추출 층의 굴절률에 따른 BSDF_T, BSDF_R 특성). 그림 2(b)에서 보듯 고굴절 광추출 구조를 쓰면 기판에 전달되는 빛은 많아지지만 extraction efficiency는 감소하며, 기생 흡수가 큰 소자일수록 이 감소폭이 기판 전달 모드의 향상을 능가하여 최종 외부 양자효율의 증가가 제한된다. 반대로 기생 흡수를 충분히 억제하면 고굴절 광추출의 이점을 온전히 누릴 수 있어 기판 굴절률과 최종 EQE 사이의 trade-off가 사라지고 near-unity를 구현할 수 있다.

기생 흡수를 최소화하려면 빛이 왕복하는 과정에서 발생하는 광 손실을 정량화하고 추적할 필요가 있다. OLED를 구성하는 대부분의 유기물은 energy gap이 UV 영역에 있어 가시광선 대역에서의 흡수가 크지 않으므로, 이 기생 흡수는 TCO와 금속에서의 joule dissipation에 해당한다(참고논문). 그림 2(c)에서 볼 수 있듯이 기판에서 소자 방향으로 입사하는 빛에 대한 각도별, 파장별 round-trip 흡수는 하부 전극 구조에 따라 큰 차이를 보이며, 널리 쓰이는 Al 음극은 평균 15~25%, 더 낮은 n값을 갖는 Ag 전극은 평균 5~15%의 흡수를 보인다. 반사도뿐 아니라 기판에 도달한 빛의 각도 분포와 되돌아오는 빛의 각도 분포도 중요하므로, 같은 전극이라도 기생 흡수를 최소화하는 방향의 설계가 중요하다. Poynting vector 기반의 분석으로 반사 전극의 ohmic 손실과 TCO의 광 손실을 정량화한 결과는 그림 2(d)와 같다. 가시광선 대역에서 투명한 유기물 층을 지날 때는 손실이 없지만, TCO를 지날 때는 두께에 비례하는 손실이 발생하며, 금속 전극에서 반사될 때는 Al에서 훨씬 큰 손실이 발생한다. 따라서 외부 광추출 구조가 도입된 OLED에서는 반사판 역할을 하는 전극의 ohmic 손실을 최소화하고, 면저항이 충분한 범위에서 TCO를 얇고 낮은 extinction coefficient로 만드는 것이 요구된다. 금속 전극에서 필연적으로 발생하는 ohmic 손실을 피하기 위해 TCO와 결합한 DBR을 활용하는 방안은 Supplementary Note X and Fig. X에서 다룬다.

기판 전달 모드의 설계

높은 EQE를 구현하려면 높은 substrate-to-air extraction efficiency와 함께 높은 substrate delivered power를 달성해야 하며, 여기에는 기존 OLED 광학 설계의 방법론을 그대로 활용할 수 있다. Waveguided mode는 유기층과 투명전극(n ≈ 1.8–2.0)이 기판(n ≈ 1.5)보다 굴절률이 높아 생기는 전반사에서 비롯되므로, 기판의 굴절률을 발광층 수준까지 높이면(n_sub ≈ n_EML) 기판의 임계각이 도파 모드의 컷오프 각과 일치하여 유기층 안에 갇히던 빛이 기판 모드로 편입된다. 이때 투명 전극의 굴절률도 기판보다 높지 않아야 한다. n_TCO가 n_sub보다 크면 투명 전극 자체가 도파로가 되어 도파 모드가 그대로 남기 때문이다. 그림 3(a)는 기판 굴절률에 따른 모드별 파워 분율로, 기판의 굴절률이 EML과 비슷해지면서 WG 손실이 전부 기판 도달 모드로 옮겨지는 양상을 보여준다(a: dorg/norg).

SPP 모드는 발광 쌍극자의 근접장이 금속 전극에 결합하여 생기므로, 발광층과 금속 사이의 전자수송층을 두껍게 두어 쌍극자와 금속 사이의 거리를 늘리면 결합이 줄어든다. 그림 3(a)에서도 유기물 층이 두꺼워질수록 SPP 모드가 감소하여 evanescent mode로 인한 흡수가 줄어드는 것을 볼 수 있는데, 유기물 층 사이의 굴절률 차이가 없는 경우 이 손실을 10% 이하로 줄이려면 500 nm 정도의 두꺼운 유기물 층이 필요하다. 이는 전하 수송 거리가 길어져 구동 전압이 상승하므로 소자의 안정적인 동작을 어렵게 한다. 도펀트를 활용하면 두꺼운 전하수송층을 쓸 수 있지만 가시광선 대역에서 폴라론 흡수가 발생하여 소자 내 기생 흡수 예산을 잠식하므로 보다 면밀한 분석이 필요하다.

여기에 TM 편광이 느끼는 이상 굴절률(n_e)이 낮은 전자수송층을 쓰면 SPP의 분산 관계 자체가 바뀌어 유효 굴절률 n_SPP가 낮아진다. 이 효과는 점진적인 차단이라기보다 문턱에 가까워서, n_SPP가 기판의 굴절률보다 낮아지는 순간 SPP는 기판으로 새어나갈 수 있는 누설 모드가 되고 그 파워가 기판 도달 모드로 되돌아온다. 따라서 굴절률 사다리는 n_e(ETL)가 n_EML보다 작고 n_EML이 n_sub 이하라는 조건에 더해 n_SPP가 n_sub보다 작아야 한다는 조건까지 만족해야 한다. 그림 3(b)는 등방성 굴절률(1.8)을 갖는 ETL과 B3PyMPM, B4PyMPM처럼 낮은 n_e를 갖는 이방성 ETL을 비교한 것으로, 이 조건을 만족하는 이방성 ETL은 같은 두께에서 SPP를 더 줄이고 기판 도달 모드가 포화되는 두께도 훨씬 얇다. 다만 이 이득은 문턱을 넘었을 때에만 나타난다. n_o가 1.8인 유기층과 Ag 전극을 기준으로 n_e를 1.7이나 1.6으로 낮추는 것만으로는 n_SPP가 여전히 기판 굴절률보다 높아 SPP가 묶인 상태로 남고, n_e가 1.5 부근까지 내려가야 누설 모드로 바뀌면서 문턱 두께가 200 nm에서 80 nm 수준으로 줄어든다. B3PyMPM, B4PyMPM의 n_e가 바로 이 문턱 근처에 있으므로, 재료를 선정할 때는 n_e 값 자체보다 n_SPP와 기판 굴절률의 대소 관계를 확인하는 것이 중요하다.

투명 전극의 설계 규칙

이처럼 각 층의 재료 선정을 통한 적층 구조의 굴절률 엔지니어링으로 waveguided mode와 SPP 손실을 최소화하고 기판 도달 모드를 최대화할 수 있다. 여기에 전하수송층이 가시광선 대역에서 투명하고 금속 전극의 ohmic 손실을 두꺼운 Ag 전극으로 최소화하면, 투명 전극의 흡수만이 소자 내 주요 기생 흡수 경로로 남는다. 이 때문에 일반적인 OLED와는 다른 design rule이 적용된다. 앞서 언급한 λ/4, λ/2 두께의 ITO나, TEOLED에서 capping layer의 광학 물성을 고려해 투과도를 높이기 위해 쓰던 thin metal 전극은 모두 공진과 투과를 위한 선택이었지만, 본 연구에서는 흡수 경로를 최소화하기 위해 전기 전도도가 보장되는 최소한의 두께인 50 nm의 ITO 또는 10 nm의 Ag를 가정한다. 금속의 전기 전도도는 입자 간 상호작용과 밀접하게 연관되어 있어 전극의 흡수는 전기 전도도와 trade-off 관계에 있으며, 안정적인 동작에 필요한 면저항을 확보하려면 투명 전극의 흡수를 완전히 없앨 수는 없기에 이상적인 투명 전극에 최대한 가깝게 구현하는 것이 관건이 된다. 투명 전극에서는 유전율 허수부 ε₂ = 2nk에 비례하는 소산이 발생하는데, ITO와 같은 TCO는 n값은 크게 변하지 않지만 k값이 공정 조건에 따라 크게 변하고, thin metal 가운데 흡수가 가장 낮은 Ag는 k값은 크게 변하지 않지만 n값이 seed layer나 다른 금속과의 공증착 같은 공정 조건에 따라 크게 변한다.

이 조건들이 실제 소자 효율에 미치는 영향을 정량화한 결과가 그림 3(c)이다. 기판까지 전달되는 빛의 양은 투명 전극을 지날 때 흡수되는 만큼 줄어들므로 TCO의 k값 또는 thin Ag의 n값에 따라 선형적으로 감소한다. 반면 sub-to-air extraction efficiency는 식 (2)에서 확인한 것처럼 기생 흡수의 크기에 따라 쌍곡선 형태로 감소한다. 예를 들어 k값이 0에서 0.01로 변하기만 해도 sub-to-air는 95%에서 88%로, 달성 가능한 최대 EQE는 90%에서 80% 정도로 감소할 만큼 흡수에 매우 민감하므로, 투명 전극의 흡수를 줄이는 것이 새로운 design rule임을 알 수 있다. Thin Ag의 경우 연속막을 이루는 Ag는 n값이 0.04 정도로 매우 낮아 이론적으로 매우 높은 효율을 약속하는 듯 보이지만, 실제 10 nm 정도의 얇은 Ag막은 Volmer-Weber 성장을 보이는 경향이 있어 더 높은 n값을 가지며, seed layer 조건에 따라 n값과 k값이 크게 달라진다. TEOLED와 투명 OLED에서는 투과도를 높이기 위해 Yb나 Mg 같은 금속을 첨가하여 더 얇은 연속막을 만드는 시도가 있었지만, 투과도 관점에서는 유효해도 적은 양의 alloying만으로 금속막의 ε₂가 크게 높아져 n값이 0.2 이상으로 올라간다. 이 경우 투명 전극의 흡수로 인한 효율 감소가 지배적이므로, TEOLED에서는 공정 조건과 seed layer 엔지니어링을 통한 연속막 형태의 thin Ag 열증착이나 저손상 스퍼터 기반의 투명 산화물 전극이 활용될 수 있다.

실험적 검증

본 연구에서 제안하는 광학 설계의 타당성을 검증하기 위한 실험 결과는 그림 4와 같다. 보다 안정적인 전기적 구동과 효과적인 전하 주입을 위해 투명 전극의 두께와 n형 도펀트 추가 등을 포함한 그림 4(a)의 구조로 소자를 제작하였다. 첫 번째는 일반적인 굴절률의 기판과 외부 광추출 구조, 일반적인 인광 OLED 구조를 활용한 고효율 OLED이다(그림 4(b)). 제작된 소자의 thin film encapsulation과 Parylene-C 층은 상부 Ag 막의 전기적 cross talk을 방지하고 반사판 역할만 하도록 설계하였다. 소자의 효율은 20%에서 약 55.8%로 2.8배 향상되었으며, 시뮬레이션으로 계산한 기판 도달 모드가 약 60.9%이므로 약 91.6%의 sub-to-air extraction efficiency를 갖는 것으로 예상된다. 두 번째는 고굴절 기판의 도입을 통한 초고효율 구현과 DBR 반사판의 활용 가능성을 확인한 것이다(그림 4(c)). Al 전극만을 반사판으로 활용한 경우에는 joule dissipation 때문에 60%의 효율이 얻어졌지만, 완성된 소자의 후면에 LiF와 ZnS로 구성된 DBR을 보조 반사판으로 추가한 경우에는 77%의 효율을 확인하였다. 이 경우 기판까지 도달한 모드는 88%로, 약 87.5%의 sub-to-air efficiency를 달성한 것이다. 일반적인 DBR이 10 stack 이상의 여러 층을 갖는 것과 달리 ZnS와 LiF 모두 열증착으로 형성 가능한 dielectric임을 감안하면, 향후 유연 소자나 초박막 소자에도 활용될 수 있을 뿐 아니라 Ag와 같은 전도성 반사판 없이도 고효율 OLED가 구현 가능함을 보여준다.

설계 자유도

본 연구에서 제안하는 광학 구조의 이점은 초고효율 구현에만 있지 않다. 이전까지의 OLED는 소자 구조에 따라 정해진 escape cone 안에 모인 빛만 출광될 수 있었기에, 마이크로 캐비티로 빛을 정면으로 모으거나 높은 배향을 갖는 발광체로 escape cone 안에 최대한 많은 빛을 집중시키는 설계가 필수적이었다. 하지만 그림 3에서 본 것처럼 본 연구의 design rule에서는 two-beam interference나 Fabry-Perot 공진을 형성하기보다 소자 내부의 기생 흡수를 최소화하는 것이 더욱 지배적이다. 그림 5(a)에서 볼 수 있듯이 외부 광추출 구조가 없는 경우에는 microcavity를 형성하기 위해 파장의 1/4배, 3/4배 등 cavity order에 해당하는 ETL, HTL 두께가 강제되었다. 반면 본 연구의 rule에서는 ETL 두께를 100 nm 이상으로 형성하는 것만으로도 충분한 고효율 달성이 가능하며, 외부 particle에 대한 수율 이슈나 dark current 개선 등의 이유로 2nd order cavity 두께가 선호되는 것을 고려하면 소자 구조상의 설계 자유도가 큰 폭으로 늘어난다.

발광체 측면에서도 마찬가지이다. 그림 5(b)에서 볼 수 있듯이 외부 광추출 구조가 없는 경우에는 발광체의 horizontal dipole ratio에 거의 선형으로 비례하여 EQE가 증가하며, 이 때문에 현재까지도 많은 발광체 연구가 높은 배향률을 목표로 하고 있다. 하지만 EML의 굴절률을 기판의 굴절률과 매칭시킬 수 있으면 isotropic에 가까운 emitter로도 80% 이상의 고효율 달성이 가능하다. 이는 제한된 escape cone 안에 빛을 몰아넣어야 한다는 설계 방식을 바꿀 뿐 아니라 발광체 개발에 대한 더 나은 가이드라인을 제시할 수 있다.

광추출 구조의 설계에서도 자유도를 확보할 수 있다. 그림 5(c)에서 볼 수 있듯이 일반적인 microlens array는 aspect ratio가 1인 반구형 렌즈이지만, EHD 프린팅이나 inkjet printing으로는 aspect ratio를 자유롭게 조절하기 어려운 경우가 많다. Al 전극 기반의 OLED는 joule dissipation 때문에 효율이 낮을 뿐 아니라 aspect ratio에 대한 tolerance도 낮다. Scattering layer를 활용한 외부 광추출 기법 역시 본 연구의 기법으로 고효율 달성이 가능하며, S와 g에 사실상 무관한 경향을 보여 산란층 제작 조건의 최적화나 샘플별 variation 같은 practical issue에 확실한 해결책이 될 수 있다.

Discussion

본 연구에서는 외부 광추출 구조가 적용된 OLED의 광학 손실 경로를 정량적으로 추적하여, 왕복 손실을 결정하는 소자 내부의 기생 흡수가 최종 효율을 지배한다는 것을 밝히고 이를 최소화하는 새로운 design rule을 제안하였다. Ag 전극과 DBR 반사판으로 기판에 도달한 빛의 90% 정도를 출광시킬 수 있음을 실험적으로 확인하였고, 고굴절 광추출 구조와 결합하여 77%의 EQE를 달성하였으며, 추가적인 최적화를 통해 90% 이상의 near-unity EQE에 이르는 방법을 제시하였다. 이 design rule은 발광체의 배향과 마이크로 캐비티로 대변되는 기존 설계 제약에서 벗어난 높은 설계 자유도를 가지며, 광추출 구조에 대해서도 높은 tolerance를 가져 다양한 광추출 구조와 공정에 적용될 수 있다. 향후 디스플레이 분야에서 활용될 TEOLED나 QLED, PeLED에도 폭넓게 적용될 수 있는 잠재력이 있어 새로운 박막 LED 광학 설계 플랫폼이 될 수 있을 것으로 전망한다.