## Slide 1
표 1. 실제 재료 스택으로 계산한 near-unity 설계의 EQE (PLQY = 1; 각 칸은 다파장 400–700 nm / 550 nm)
스택: Ag 100 nm / B3PyMPM d_ETL / TCTA:B3PyMPM 25 nm (발광 위치 중앙) / TAPC 180 nm / ITO 50 nm / 기판 n = 1.8 + 반구형 microlens array (n_MLA = 1.8, 행렬 급수). 광학상수는 실측값(B3PyMPM n_o/n_e = 1.821/1.609, TCTA:B3PyMPM 1.833/1.671, TAPC 1.691/1.664); ITO는 König 등의 n = 1.864에 k = 0.0032(문헌값) 또는 0.002.
d_ETL (nm) | k_ITO | Θ | η_sub | SPP 손실 | A′ | η_ext | EQE
200 | 0.0032 | 0.67 (등방성) | 0.962 / 0.963 | 0.023 / 0.023 | 0.029 | 0.904 / 0.912 | 0.870 / 0.878
200 | 0.0032 | 0.80 | 0.970 / 0.971 | 0.015 / 0.015 | 0.029 | 0.900 / 0.908 | 0.873 / 0.882
200 | 0.0032 | 0.90 | 0.975 / 0.976 | 0.010 / 0.010 | 0.029 | 0.897 / 0.906 | 0.875 / 0.884
200 | 0.0020 | 0.67 (등방성) | 0.965 / 0.966 | 0.023 / 0.023 | 0.024 | 0.921 / 0.929 | 0.889 / 0.897
200 | 0.0020 | 0.80 | 0.973 / 0.973 | 0.015 / 0.015 | 0.024 | 0.918 / 0.926 | 0.893 / 0.902
200 | 0.0020 | 0.90 | 0.978 / 0.979 | 0.010 / 0.010 | 0.024 | 0.916 / 0.924 | 0.896 / 0.905
300 | 0.0032 | 0.67 (등방성) | 0.979 / 0.981 | 0.004 / 0.003 | 0.029 | 0.901 / 0.907 | 0.883 / 0.890
300 | 0.0032 | 0.80 | 0.980 / 0.981 | 0.003 / 0.002 | 0.029 | 0.896 / 0.903 | 0.879 / 0.886
300 | 0.0032 | 0.90 | 0.981 / 0.982 | 0.002 / 0.001 | 0.029 | 0.893 / 0.900 | 0.876 / 0.883
300 | 0.0020 | 0.67 (등방성) | 0.983 / 0.984 | 0.004 / 0.003 | 0.024 | 0.921 / 0.927 | 0.905 / 0.912
300 | 0.0020 | 0.80 | 0.984 / 0.984 | 0.003 / 0.002 | 0.024 | 0.918 / 0.924 | 0.903 / 0.909
300 | 0.0020 | 0.90 | 0.984 / 0.985 | 0.002 / 0.001 | 0.024 | 0.915 / 0.921 | 0.901 / 0.907
회색 행은 흡수가 더 작은 ITO(k = 0.002). Θ = 0.67은 등방성. SPP 손실은 evanescent 성분 전체(SPP 모드 포함). 식 (3)으로 계산하면 η_ext 0.932–0.945, EQE 0.898–0.931로 급수보다 1.4–3.3 %p 높다(식 (3)은 상한). 원자료: sim/audit/table1_series.csv.