Near unity EQE를 갖는 OLED

초록

OLED는 소재 및 소자 구동 관련한 여러 연구 결과에 힘입어 100%에 가까운 내부 발광 효율을 갖게되었지만, 20~30%에 이르는 낮은 출광 효율로 인하여 무기 발광 다이오드에 비해 낮은 효율을 갖는 한계가 있다. 이를 극복하기 위해 재료 개발 및 다양한 광학 설계들이 도입되었지만 여전히 50%대의 효율에만 머물러있다. 이 연구에서는 외부 광추출 구조가 도입된 OLED 내부의 광학 손실 경로를 단계적으로 나누어 정량적으로 분석하였고, 이를 통해 near-unity EQE를 갖는 OLED 설계 방법을 제안한다. 제안하는 방식을 활용하면 고배향을 갖는 발광체, 마이크로 캐비티와 같은 소자적 구조, 최적의 광 추출 구조와 같은 여러가지 설계적 제약에서 벗어나면서도 near-unity EQE 구현이 가능하다. 제안한 방식의 OLED는 통상적인 굴절률의 기판 위에서도 기판에 도달한 빛의 90% 이상을 출광시킬 수 있음을 실측으로 확인하였으며, 고굴절 기판을 적용한 별도의 소자에서는 77%의 EQE를 확인하였다. 또한, 조명 및 디스플레이 분야뿐만 아니라 multi junction OLED에까지도 폭넓게 활용이 가능하며, OLED 뿐만 아니라 QLED나 PeLED와 같은 디스플레이에도 활용이 가능할 것으로 예상이 된다.

본문

서론

OLED는 높은 색순도, 면발광, 대면적 공정과 같은 장점에 힘입어 성공적인 상용화로 현재와 미래의 디스플레이 시장을 지배하고 있다. 최근에는 AR/VR 기기와 같은 모바일 XR 시장과 하이엔드 전자기기로 그 분야가 확장되었을 뿐만 아니라, 면발광과 더불어 낮은 동작온도의 장점을 살려 인체 부착 및 삽입형 광원으로도 그 활용처를 확장시키고 있다. 이러한 폭넓은 범용성과 많은 장점에도 불구하고 이전의 무기 발광 다이오드에 비해 낮은 효율로 인해 고휘도 및 장수명 동작이 필요한 분야에서는 기존의 무기 발광 다이오드를 대체하기 어렵다는 평을 받고 있다.

외부 양자효율은 주입된 전자 대비 방출된 광자의 수를 나타내는 효율 지표로, 일반적인 유기 발광 다이오드에서는 식(1)과 같이 내부 발광 효율과 outcoupling efficiency의 곱으로 나타내어진다. 여기서 내부 발광 효율은 전하 주입 밸런스 인자, effective PLQY, 엑시톤 활용 인자를 다 곱한 값이 되며, 현재까지 누적된 여러 연구 결과들로 인하여 이 인자들은 모두 100%에 가까운 값을 가지게 된다. 한편, outcoupling efficiency는 여전히 약 20~30%의 값을 가지는 것으로 알려져있다. 이는 유기물 층과 공기층의 굴절율 차로 인해 기하광학 한계로 인해 제한되는 것들이며, 광추출 구조의 도입, 고배향 발광체의 사용, 마이크로 캐비티 구조의 도입과 같은 대부분의 OLED 효율 상승은 이 outcoupling efficiency를 상승시키는 것에 초점을 두고 있다. 이 중에서도 외부 광추출 구조를 활용한 광 추출 기법의 경우 소자의 전기적 구동에 영향을 주지 않고 기판 갇힘 모드를 추출함으로써 60%에 가까운 높은 외부 양자 효율이 달성가능하다는 장점이 있다. 하지만 평면형 광추출 구조를 사용하면서도 여전히 그 이상을 달성한 경우는 명확히 알려진 바가 없으며, 정량화된 손실 경로 및 그 이상을 달성하기 위한 가이드라인, 그리고 어디까지 도달할 수 있는 지에 대해서 알려지지 않았다. 이러한 이유로 다양한 형태의 외부 광 추출 구조가 도입되고 있지만 레퍼런스 소자 대비 향상이 있었다는 식에 그쳤을 뿐 어떤 식의 개선이 있을 때 광 추출 성능이 향상될 수 있는지 보고되지 않았다.

이 연구에서는 통합형 광학 시뮬레이션 모델을 활용하여 외부 광추출 구조가 도입된 OLED의 광학 설계를 진행하였으며, 이를 통해 OLED 내부의 기생 흡수 및 반사판 역할을 하는 전극의 ohmic 손실이 주된 손실 경로임을 밝혀냈다. 더 나아가 기생 흡수와 ohmic 손실을 최소화하여 실험적으로 77%의 EQE를 구현하였으며, 동일한 설계 규칙으로 80% 이상의 초고효율에 이르는 경로를 제시하였다. 또한 이를 구현하기 위한 구체적인 디자인 룰을 새롭게 정의하였으며, 마이크로캐비티 구조나 고배향 발광체 및 최적의 광 추출 구조에 의존하지 않는 높은 설계 자유도를 가지는 디자인 룰임을 확인하였다. 마지막으로, 본 연구에서 제시하는 디자인 룰은 배면발광 OLED 뿐만 아니라 실제 디스플레이 응용에서 더 적합한 전면발광 OLED에서도 적용이 되며, 추후 탠덤 소자나 QLED, PeLED에도 폭넓게 적용될 수 있는 새로운 디자인 룰임을 확인하였다.

결과

그림 1(a)는 일반적인 OLED 외부 광추출 구조가 부착된 경우와 본 연구에서 제시하는 디자인 룰에 따라 설계된 OLED와 외부 광추출 구조를 비교한 그림이다. 이 그림에서도 볼 수 있듯이 일반적인 외부 광추출 구조가 부착된 OLED의 경우에는 광 추출 구조와 공기 사이 경계면에서 일부 빛이 출광되는 반면, 나머지 빛은 다시 기판 방향으로 돌아오게 되며, 이 과정을 여러 번 거치면서 출광된다. 하지만 이 과정에서 금속 전극에서 반사될 때 발생하는 ohmic 흡수나 TCO 전극에서의 흡수 때문에 손실이 생긴다. 외부 광추출 구조가 도입되면 빛이 공기와 소자 사이를 여러 번 왕복하기때문에 이 과정에서 발생하는 작은 손실도 최종 효율에 큰 영향을 미치게 된다.

이러한 과정을 고려하여 외부 광추출 구조가 도입된 OLED의 외부 양자효율은 다음과 같은 식(2)으로 정의된다. (supplementary Fig 1, note 1 참고)

식(2) η_EQE=(Substrate delivered power) * (Extraction efficiency)

여기서 η_sub 의 경우에는 기판까지 전달되는 power를 의미하며, Waveguided mode, Surface plasmon polariton, 그리고 소자 내 흡수에 따른 손실을 고려하고 이후 남은 power를 의미한다. 대부분의 외부 광추출 구조의 경우 기판과의 굴절율 차이에 따른 추가적인 손실을 줄이기위해 index matching하는 경우가 일반적이므로, 이는 즉 광 추출 구조까지 전달되는 power를 의미하기도 한다. 그리고 η_ext의 경우에는 기판까지 전달된 power중 외부 광 추출 구조에 의해서 출광되는 광자수 분율을 의미한다. 그림 1(b)에서 볼 수 있는 것과 같이 외부 광추출 구조가 없는 OLED구조에서는 ray-optics limit에 따라서 escape cone이 정해지고 이에 따라 출광 효율이 정해지게 되며, 이는 1/n_sub^2에 비례하는 양상을 보인다. 흔히 인용되는 1/(2n^2)은 발광 쌍극자에서 공기까지의 전체 outcoupling 효율에 대한 추정값이므로, 여기에서 정의한 기판에서 공기로의 추출 효율과는 구분된다.

하지만 외부 광추출 구조가 적용된 경우에는 기판까지 전달된 빛이 소자의 적층 구조를 여러 번 왕복하면서 순차적인 출광이 진행되는만큼, 왕복할 때 마다 손실을 겪는다. 이 때 한번 왕복하는 과정에서 발생하는 손실 정도에 따라서 최종적인 출광 효율이 결정된다. 일반적인 Al cathode와 ITO anode를 사용하는 경우에는 평균적으로 20% 이상의 손실이 발생하게 되며, 이 손실은 소자의 구조에 의존하며 그 중에서도 반사판 역할을 하는 전극에서의 ohmic 손실에 크게 의존한다. (Supplementary Fig 2)

여기에서 η_sub의 경우에는 Waveguided mode와 SPP loss가 크게 dominant하며, 이를 줄이기 위해서 고굴절 기판의 도입, low extraordinary refractive index를 갖는 ETL을 두껍게 증착하는 등의 방법론들이 잘 알려져있다. 이를 통해 near-unity의 기판 전달 모드를 구현할 수 있다. 하지만 η_ext의 경우에는 비교적 잘 알려져 있지 않다. 식(2)에서 보는 것처럼 한번 왕복하는 동안 무손실에 가까운 소자구조를 구현하면 마찬가지로 near-unity에 가까운 η_ext를 구현가능하다. 이를 위해서는 앞서 언급한 대로 이상적인 Ag 거울 또는 DBR과 같은 무손실에 가까운 반사판을 활용해야하고, 양극 및 charge transport layer에서 기생 흡수가 최소화되어야한다. 다행히도, CTL로 사용되는 일반적인 유기물은 발광 파장보다 더 큰 bandgap을 가지기에 가시광선 대역에서 흡수가 무시할만한 수준이기에, 이러한 논의는 양극에서의 흡수를 최소화하는 것이 된다. (참고논문) 금속에서의 전기 전도도는 입자 간의 상호작용과도 밀접한 연관이 있기에 흔히 전극에서의 흡수는 전기 전도도와 trade-off관계를 갖고, 안정적으로 동작하는 OLED 소자를 구현하기 위해서는 어느정도 수준의 면저항이 요구되기에 이 투명 전극에서의 흡수도 사실상 불가피하며, 이상적인 투명전극을 구현하는 것이 요구된다. 이는 후에 자세하게 다뤄질 예정이다.

OLED소자 스택이 갖는 반사도에 따른 출광 효율 및 최종 효율 경향은 그림 1(d)에서 확인할 수 있다. 외부 광추출 구조가 도입된 OLED 소자에서는 여러 번의 반사과정을 거쳐 순차적으로 빛이 출광되고 이 빛들이 합쳐지는 과정이 진행된다. 일반적인 Al 기반 OLED에서는 한번의 왕복 과정에서 20%이상의 빛이 손실되기 때문에 반사가 진행되면서 더욱 빠른 감쇠가 일어나게 된다. 반면 무손실에 가까운 반사도를 갖는 OLED소자에 외부 광추출 구조가 도입되면 기판에 도달한 빛이 전부 빠져나가기 전까지 완만하나 감쇠곡선을 보이는 것을 알 수 있다.

이처럼 외부 광추출 구조가 도입된 OLED 소자의 경우에는 소자 내부에서 발생하는 흡수 경로가 최종 효율에 큰 영향을 미치게 된다. 이러한 흡수는 이전 OLED 소자의 설계에서는 주로 5% 정도의 손실을 가졌기에 비교적 minor한 광 손실 경로로 간주되었다. 하지만 이 경우에는 기판까지 전달되는 빛의 양도 감소시킬 뿐 아니라 식(2)에서 볼 수 있는 것처럼 출광 효율에 직접적으로 영향을 끼치는 요인이 된다. 예를 들어, 일반적으로 OLED에서 사용되는 ITO의 두께는 제작하는 OLED의 발광 파장대역에 따라 좋은 성능을 보이는 두께가 잘 알려져 있는데 (e.g. 70 or 150 nm for green OLED), 이는 두꺼운 ITO를 사용하더라도 여기서 발생하는 흡수로 인한 손실보다 cavity 조건을 충족시키면서 발생하는 출광효율의 향상이 더 컸기 때문이다. 하지만 그림 2(a)에서 볼 수 있는 것처럼 ITO의 두께가 두꺼워질수록 빛이 왕복하는 과정에서 기생 흡수가 커지게되고, 이에 따라 주요 광손실 경로로 발전하게 된다. 이러한 경향은, η_sub를 증가시키기 위해 고굴절 기판 및 광추출 구조를 활용할 때 더욱 크게 드러난다.(그림 1(c)) 고굴절 광추출 구조를 사용하면 기판과 공기 사이의 굴절율 차이가 더욱 커져 critical angle이 더욱 작아지게 되어 한번에 출광하는 빛의 양이 줄어들어 빛이 여러 번 왕복해야하는 상황이 발생한다. (Supplementary fig3: 광추출 층의 굴절율에 따른 BSDF_T, BSDF_R 특성) 그림 2(b)에서도 볼 수 있듯이, 고굴절 광추출 구조를 사용하게되면 기판에 전달되는 빛은 많아지지만, extraction efficiency는 감소하는 경향을 보인다. 기생 흡수가 큰 소자일수록 이 extraction efficiency의 감소폭이 기판 전달 모드의 향상을 능가하게되어 최종적인 외부 양자 효율의 증가가 제한되는 양상을 보인다. 하지만 기생 흡수를 최대한 억제하게되면 고굴절 광추출을 활용하는 이점을 십분 누릴 수 있게되어 기판의 굴절율과 최종 EQE사이의 trade-off가 사라지고 near-unity를 구현할 수 있게 된다. 이러한 기생흡수를 최소화하기위해서는 빛이 왕복하는 과정에서 발생하는 광 손실을 정량화 및 추적할 필요가 있다. OLED를 구성하는 대부분의 유기물은 energy gap이 UV 구간에 대응되어 가시광선 대역에서의 흡수가 크지 않기에, 이러한 기생흡수는 TCO 및 금속에서의 joule dissipation에 해당한다. 그림2(c)에서 볼 수 있듯이, 기판에서 소자 방향으로 입사하는 빛의 대해서 각도별 및 파장별 round-trip 흡수되는 하부 전극 구조에 따라 큰 차이를 보이며, 특히 일반적으로 많이 사용되는 Al 음극의 경우 평균적으로 15~25%의 흡수를 보인다. 이에 반해, 더 낮은 n값을 갖는 Ag 전극의 경우 평균적으로 5~15%의 흡수를 보인다. 반사도 뿐 아니라 기판에 도달한 빛의 각도별 분포 및 이에 따라 기판 방향으로 다시 돌아오는 빛의 각도별 분포도 중요하기에 실제 소자 구조를 설계할 때에는 같은 전극이더라도 기생 흡수를 최소화할 수 있는 방향의 설계가 중요하게 작용할 수 있다. Poynting vector 기반의 분석을 통해 반사 전극에서의 ohmic 손실 및 TCO에서의 광 손실 경향을 정량화한 데이터는 그림2(d)와 같다. 그림에서 볼 수 있듯, 가시광선 대역에서 투명한 유기물 층을 지날때에는 손실이 없지만, TCO를 지날때에는 두께에 따라 선형적으로 손실이 발생하며, 금속전극에서 반사되는 과정에서는 Al 전극에서 더욱 큰 손실이 발생하게 된다. 이처럼 외부 광추출 구조가 도입된 OLED에서는 Al 및 Ag전극과 같이 반사판 역할을 하는 전극에서의 ohmic loss를 최소화하고 면저항이 충분한 선에서 TCO에서의 흡수를 줄이기위해 얇은 두께 및 낮은 extinction coefficient가 요구됨을 알 수 있다. 또한, 금속전극에서 필연적으로 발생하는 ohmic loss를 피하고 무손실에 가까운 반사체를 형성하기 위해 TCO와 결합한 DBR을 활용할 수 있으며, 자세한 내용은 Supplementary Note X and Fig X에서 확인할 수 있다.

높은 EQE를 구현하기 위해서는 높은 substrate-to-air extraction efficiency뿐만 아니라 높은 substrate delivered power를 달성해야한다. 이 경우에는 기존의 OLED 광학 설계에서 활용했던 방법론들을 활용할 수 있다. 예를 들어, substrate delivered mode를 제한하는 지배적인 요인인 waveguided mode 및 SPP mode를 감소시키는 방향의 설계법이 유효하다. Waveguided 모드는 유기층과 투명전극(n ≈ 1.8–2.0)이 기판(n ≈ 1.5)보다 굴절률이 높아 생기는 전반사에서 비롯되므로, 기판의 굴절률을 발광층 수준까지 높이면(n_sub ≈ n_EML) 기판의 임계각이 도파 모드의 컷오프 각과 일치하여 유기층 안에 갇히던 빛이 기판 모드로 편입된다. 이때 투명 전극의 굴절률도 기판보다 높지 않아야 한다. n_TCO가 n_sub보다 크면 투명 전극 자체가 도파로가 되어 도파 모드가 그대로 남기 때문이다. SPP 모드는 발광 쌍극자의 근접장이 금속 전극에 결합하여 생기므로, 발광층과 금속 사이에 TM 편광이 느끼는 이상 굴절률(n_e)이 발광층보다 낮은 전자수송층을 두껍게 두면, SPP의 분산 관계 자체가 바뀌어 그 유효 굴절률 n_SPP이 낮아진다. 이 효과는 점진적인 차단이라기보다 문턱에 가까워서, n_SPP이 기판의 굴절률보다 낮아지는 순간 SPP는 기판으로 새어나갈 수 있는 누설 모드가 되고 그 파워가 기판 도달 모드로 되돌아온다. 따라서 굴절률 사다리는 n_e(ETL)가 n_EML보다 작고 n_EML이 n_sub 이하라는 조건에 더해, n_SPP이 n_sub보다 작아야 한다는 조건까지 만족해야 한다.

그림 3(a)는 일반적인 OLED 내 기판의 굴절율에 따른 모드별 파워 분율을 나타낸 그림이다. 그림에서 볼 수 있듯이, 기판의 굴절율이 EML층의 굴절율과 비슷해지면서 WG로 인한 손실이 전부 기판 도달모드로 옮겨지는 양상을 알 수 있다. (a: dorg/norg) 기판의 굴절율과 EML의 굴절율을 matching시키는 과정을 통해 WG를 제거시켜 기판 도달모드를 증가시킬 수 있다. 또한 유기물 층의 두께가 두꺼워짐에 따라 dipole과 금속 계면과의 거리가 늘어남에 따라 SPP 모드가 감소하여 evanescent mode로 인한 흡수도 감소하는 것을 알 수 있는데, 유기물 층 간의 굴절율 차이가 동일한 경우에는 이로 인한 손실을 10% 이하로 줄이기 위해서 500nm정도의 두꺼운 유기물 층이 필요하며, 이는 전하 수송 거리가 길어져 구동 전압이 상승하므로 소자가 안정적인 동작을 보이지 못할 가능성이 높다. 이 경우 도펀트를 활용하여 두꺼운 전하수송층을 사용할 수 있지만, 이 경우 주로 가시광선 대역에서 폴라론 흡수가 발생하므로 소자 내 기생흡수 예산에 제한을 주게되므로 보다 면밀한 분석이 필요하다.

낮은 n_e 값을 갖는 ETL을 금속 전극위에 형성하는 방법은 한정된 전하수송층 두께 내에서 효과적으로 SPP 모드를 저감시킬 수 있는 방법으로 알려져있다. 일반적인 isotropic 유기물의 굴절율(1.8)을 갖는 ETL과 B3PyMPM, B4PyMPM과 같이 낮은 n_e를 가지는 anisotropic한 굴절율을 갖는 ETL의 경우를 비교한 경우, anisotropic한 ETL을 사용한 경우가 같은 두께에서 SPP를 더 저감시키며, 이로 인하여 기판도달모드가 saturation 되는 두께도 훨씬 더 얇다. (그림 3(b)) 다만 이 이득은 위에서 말한 문턱을 넘었을 때에만 나타난다. n_o가 1.8인 유기층과 Ag 전극을 기준으로 하면 n_e를 1.7이나 1.6으로 낮추는 것만으로는 n_SPP이 여전히 기판의 굴절률보다 높아 SPP가 묶인 상태로 남고, n_e가 1.5 부근까지 내려가야 누설 모드로 바뀌면서 문턱 두께가 200 nm에서 80 nm 수준으로 줄어든다. B3PyMPM, B4PyMPM과 같은 물질의 n_e가 바로 이 문턱 근처에 있으므로, 재료를 선정할 때에는 n_e 값 자체보다 n_SPP과 기판 굴절률의 대소 관계를 확인하는 것이 중요하다.

이런식으로 OLED를 구성하는 각 층의 적절한 재료 선정을 통한 적층 구조의 굴절율 엔지니어링을 통해 Waveguided mode 및 SPP 손실을 최소화하고 기판 도달 모드를 최대화시킬 수 있다. 하지만 앞서 언급했던 것처럼, Extraction efficiency를 향상시키기 위해서는 소자 내 흡수를 최소화해야한다. 소자 내 전하수송층이 가시광선 대역에서 투명하고, 금속 전극에서의 joule dissipation loss는 두꺼운 Ag전극을 통해 최소화하게 되면 투명 전극에서의 흡수만이 이 소자 내의 주요 기생 흡수 경로가 된다. 이러한 이유로, 일반적인 OLED를 제작할때와는 다른 design rule이 적용된다. 일반적으로 OLED 발광대역에 맞춰 선호되는 TCO의 두께, 예를 들어 70 또는 150nm ITO 전극이 green OLED에서 선호되는 것은 해당 파장대역에서의 lambda/4 또는 lambda/2를 만족하여 소자 내 공진을 증가시켜 높은 효율을 얻는 이득이 존재했다. 또한 TEOLED에서 주로 활용되었던 thin metal 전극의 경우 capping layer의 광학 물성을 고려해 높은 투과도를 얻기 위함이 대부분이었다. 하지만, 본 연구에서는 소자 내 흡수 경로를 최소화하기위해, 전기 전도도가 보장되는 최소한의 두께에서의 제작을 고려하여 50nm의 ITO 및 10 nm의 Ag를 가정한다. 투명 전극으로 활용되는 경우에는 그 층을 지날때의 유전율 허수부 ε₂ = 2nk에 비례하는 소산이 존재하는데, 여기에서 ITO같은 TCO의 경우에는 n값은 크게 변하지 않지만 k값은 공정 조건에 따라서 크게 변하게된다. 마찬가지로, thin metal로 쓰이는 물질들, 특히 그 중에서도 가장 낮은 흡수를 보이는 Ag의 경우 k값은 크게 변하지 않지만 n값은 공정 조건(seed layer 및 다른 금속과의 공증착 등)에 따라서 크게 변하게 된다.

이러한 조건들이 실제 소자의 효율에 미치는 영향을 정량화한 결과는 그림 3(c)와 같다. 그림에서 볼 수 있듯이, 기판까지 전달되는 빛의 양은 투명 전극을 지날 때 흡수되는 만큼 감소하게 되므로, TCO의 k값 또는 thin Ag의 n값에 따라서 linear하게 감소하는 경향을 보인다. 하지만 sub-to-air extraction efficiency의 경우에는 식(2)에서 확인했던 것과 같이 기생 흡수의 크기에 따라 쌍곡선 형태의 감소 양상을 보인다. 예를 들어, k값이 0에서 0.01로 변하기만해도 sub-to-air는 95%에서 88%로, 달성 가능한 최대 EQE는 90%에서 80%정도로 감소할만큼 흡수에 매우 민감하므로, 투명 전극의 흡수를 줄이는 것이 새로운 design rule임을 알 수 있다. Thin Ag의 경우에도 마찬가지로, 연속막을 이루는 Ag의 경우에는 n값이 0.04정도로 매우 낮아 이론적으로는 매우 높은 효율을 약속하는 듯 보이지만, 실제 10 nm 정도의 얇은 Ag막은 Volmer-Weber성장을 보이는 경향이 있으므로 보다 높은 n값을 가진다. Seed layer의 조건에 따라 이 n값 및 k값이 크게 다르게 나타날 수 있다. 일반적으로 TEOLED 및 투명 OLED에서는 투과도를 높이기 위해 Yb나 Mg같은 금속을 첨가하여 더 얇은 두께의 연속막을 만드는 시도가 있었지만, 투과도 관점에서는 유효한 접근법이나, 적은 양의 alloying 만으로도 실제 금속막의 e2값을 크게 높여 n값이 0.2 이상으로 올라가는 결과가 얻어진다. 이 경우 투명 전극에서의 흡수로 인한 효율 감소가 지배적이며, TEOLED에서는 이를 보완하기 위해 공정 조건 및 seed layer 엔지니어링을 통한 연속막 형태의 thin Ag 열증착 또는 저손상 스퍼터 기반 투명 산화물 전극이 활용될 수 있다.

본 연구에서 제안하는 광학 설계의 타당성을 검증하기 위해 실험 및 특성 평가한 결과는 그림 4와 같다. 여기서는 보다 안정적인 전기적 구동 및 효과적인 전하 주입을 위해 투명 전극의 두께 및 n타입 도펀트 추가 등을 포함하여 그림 4(a)의 구조를 갖는 소자를 제작하였다. 첫 번째로는 일반적인 굴절율을 갖는 기판 및 외부 광추출 구조와 일반적인 인광 OLED구조를 활용한 고효율 OLED의 구현이다.(그림 4b). 여기에서는 제작된 소자의 thin film encapsulation 및 Parylene-C 층은 상부의 Ag 막의 전기적 cross talk을 방지하고 반사판 역할만 하도록 설계하였다. 결과에서 볼 수 있듯이, 소자의 효율은 20%에서 약 55.8%로 2.8배 증가하는 향상비를 보였다. 또한 시뮬레이션을 통해 계산된 기판 도달 모드는 약 60.9%로, 약 91.6%에 해당하는 sub-to-air extraction efficiency를 갖는 것으로 예상된다. 또한, 고굴절 기판의 도입을 통한 초고효율의 구현 및 DBR 반사판 활용가능성에 대해 확인한 결과는 그림 4c와 같다. 그림에서 볼 수 있는 것처럼 Al 전극만을 반사판으로 활용한 경우에는 joule dissipation으로 인하여 60%의 효율이 얻어졌지만, LiF와 ZnS로 구성된 DBR을 완성된 소자의 후면에 보조 반사판으로 추가한 경우에는 77%의 효율이 얻어짐을 확인하였다. 이 경우에도 기판까지 도달한 모드는 88%로, 약 87.5%의 sub-to-air efficiency를 달성했음을 알 수 있다. 일반적인 DBR이 10 stack이상의 여러 층을 갖는 것을 감안하고, ZnS와 LiF층 모두 열증착으로 형성가능한 dielectric임을 감안하면, 향후 유연 소자나 초박막 소자 등에도 활용될 수 있을 뿐 아니라 Ag와 같은 전도성 반사판 없이도 고효율 OLED가 구현 가능함을 알 수 있었다.

본 연구에서 제안하는 광학 구조의 이점은 단순하게 초고효율을 구현할 수 있는 것에만 있는 것이 아니다. 이전까지의 OLED 연구들은 소자 구조에 따라 정해진 escape cone안에 모아진 빛들만 출광될 수 있었기에 마이크로 캐비티 구조 등을 형성하여 빛을 정면으로 모아주는 방식의 소자 설계가 필수적이었다. 하지만 그림3에서 봤던 것처럼 본 연구에서 제시하는 design rule에서는 Two-beam interference 및 Fabry-Perot resonator 기반의 공진을 형성하기보다는 소자 내부의 기생흡수를 최소화하는 것이 더욱 지배적이다. 그림 5(a)에서 볼 수 있듯이, 외부 광추출 구조가 없는 경우에는 microcavity를 형성시키기 위해 파장의 1/4배, 3/4배 등 cavity order에 해당하는 ETL HTL의 두께가 강제되었다. 하지만 본 연구에서 제시하는 rule에서는 ETL의 두께를 100nm이상으로 형성하는 것만으로도 충분한 고효율 달성이 가능하며, 일반적으로 외부 particle에 대한 수율 이슈나 dark current 개선 등의 이유로 2nd order cavity를 갖는 두께가 선호되는 것을 고려하면 사실상 소자 구조상의 설계 자유도가 큰 폭으로 늘어나게 된다.

한정된 escape cone 안에 최대한 많은 양의 빛을 집중시키기 위해서 마이크로 캐비티 구조 뿐 아니라 높은 배향을 갖는 발광체를 사용하는 방식도 고려될 법 하다. 그림 5(b)에서 볼 수 있듯이 외부 광 추출 구조가 없는 경우에는 발광체의 horizontal dipole ratio에 따라서 거의 linear 하게 비례하여 EQE가 증가하는 것을 알 수 있다. 이러한 이유로 현재까지도 많은 발광체 연구들이 높은 배향률을 갖는 발광체를 개발중에 있다. 하지만, 본 연구에서 제시하는 것처럼 EML의 굴절율이 기판의 굴절율과 같도록 매칭시킬 수 있으면, isotropic 배향에 가까운 emitter로도 80%이상의 고효율 달성이 가능함을 알 수 있다. 이는 더 이상 제한된 escape cone 안에 빛을 몰아넣어야 한다는 설계 방식을 바꿀 뿐 아니라 발광체 개발에 대한 더 나은 가이드라인을 제시해줄 수도 있다.

소자 구조 및 발광체 측면에서 설계 자유도를 얻을 수 있을 뿐 아니라, 광 추출 구조의 설계에 있어서도 자유도를 확보할 수 있다. 그림 5c에서 볼 수 있는 것처럼 일반적인 microlens array는 aspect ratio가 1인 반구형태의 렌즈지만, EHD 프린팅, inkjet printing과 같은 방식의 경우 aspect ratio를 자유롭게 조절하기 어려운 경우가 많다. Al 전극 기반의 OLED는 joule dissipation에 의해 더 낮은 효율을 보일 뿐 아니라 aspect ratio에 대한 tolerance가 더 낮음을 알 수 있다. Scattering layer를 활용한 외부 광 추출 기법 또한 본 연구에서 제시하는 기법을 통해 고효율 달성이 가능하며 S와 g에 대해 사실상 무관한 경향을 보여 산란층 제작 조건 최적화 및 샘플별 variation과 같은 practical issue에 대해 확실한 해결책이 될 수 있다.

Discussion

본 연구에서는 외부 광 추출 구조가 적용된 OLED의 광학 손실 경로를 정량적으로 추적하고 그 손실을 해결할 수 있는 방법론을 제시하였을 뿐 아니라, 이를 통한 새로운 design rule을 제안하였다. 또한 Ag전극 및 DBR 반사판을 활용해 기판에 도달한 빛 중 90%정도를 출광시킬 수 있었음을 실험적으로도 확인하였다. 고굴절 광 추출 구조의 도입을 통해 77%의 EQE를 달성하였을뿐 아니라, 추가적인 최적화를 통해서 90%이상의 near-unity EQE를 갖는 OLED 구현 방법을 제시하였다. 단순한 소자의 고효율화 뿐 아니라 발광체의 배향 및 마이크로 캐비티로 대변되는 소자 구조의 설계 design rule에서 벗어난 높은 설계 자유도를 가짐을 알 수 있었다. 소자 구조 뿐 아니라 광 추출 구조의 경우에도 높은 tolerance를 가져 높은 공정호환성을 보장하여 다양한 광 추출 구조를 적용시킬 수 있기에 높은 범용성을 가지게 된다. 향후 디스플레이 분야에서 활용될 TEOLED 또는 QLED, PeLED에서도 폭넓게 적용될 수 있는 잠재력이 있기에 새로운 thin film LED 광학 설계 플랫폼이 될 수 있을 것으로 전망한다.

OLED 광추출 층 있을 때 반드시 모든 각도에 대해서 탈출할 수 있는 확률은 존재해야한다는것, 그리고 대부분의 구조에서는 Yablonovitch의 탈출한계곡선 이론을 따라 굴절율에 반비례한 탈출 확률을 가진다는 것