## Slide 1
Thin Ag를 위한 seed layer 스크리닝 지표
seed layer 특성에 영향을 줄 수 있는 지표를 가정 → 어떤 지표가 크게 작용하는지 계산으로 확인 → 최적 물질 선정
seed 분자
Ag
E_b
① E_b 흡착 에너지
Ag 원자 1개가 분자의 가장 강한 자리에 붙는 에너지
왜 영향을 주나
높을수록 Ag 원자가 재증발·확산하지 않고 붙어 핵이 촘촘히 생김 → 더 얇은 두께에서 연결
채택 · 순위 지표
seed 분자
Ag
Ag
E_d
② E_d 확산 장벽
Ag가 표면에서 옆 자리로 옮겨 가는 데 드는 에너지
왜 영향을 주나
낮으면 Ag가 멀리 이동해 큰 섬으로 뭉침 → 핵 밀도 감소
보조 · 판별력 낮음
seed 분자
Agδ+
e⁻
③ Ag 이온화 q(Ag₁)
첫 Ag 원자가 기판에 넘겨준 전하
왜 영향을 주나
결합 방식 구분: 크면 전하이동형 이온 결합, 0 근처면 배위 결합·물리흡착
채택 · 결합 성격 해석
seed 분자
Ag
Ag
e⁻ 되돌림
Ag₂ 금속
④ 전하 되돌림 Δq
Δq(Ag₁→Ag₂): 두 번째 Ag가 왔을 때 Ag 전체 전하의 변화
왜 영향을 주나
되돌려 주면 Ag가 금속이 되어 섬끼리 합쳐짐. 계속 빼앗으면 Ag⁺로 고정 → 연결돼도 막이 닫히지 않음
채택 · 통과/탈락 기준
④ Δq로 거르기 +0.3 e 이상 탈락
① E_b로 순위 통과한 물질끼리
HATCN 1위 · MoOx 탈락 → SEM 비교
Notes: ① E_b가 순위 변수, ④ Δq는 통과/탈락 게이트. ② E_d는 비정질 유기막에서 단일 분자 경로가 대표성이 없고 계산값이 불안정해 보조로만 사용. 전자친화도(EA)·LUMO 깊이도 검토했으나 F4TCNQ(EA 4.02 eV) < HATCN(3.38 eV) 결합 역전, MoOx는 더 깊지만 다공성 → 기각.

## Slide 2
물질별 지표 계산값 (내림차순)
유기물 19종 + Cs₂CO₃ · E_b, q(Ag₁): PBE0-D3/def2-SVP · Δq: GFN2-xTB · MoOx는 참고값
Chart: ① E_b 흡착 에너지 (eV)
| NPB 0.25 | mCP 0.27 | T2T 0.32 | TmPyPB 0.37 | 3TPYMB 0.37 | TSPO1 0.38 | Liq 0.40 | B3PyMPM 0.42 | Alq3 0.43 | DPEPO 0.45 | NBphen 0.46 | TPBi 0.46 | BCP 0.47 | PO-T2T 0.48 | Bphen 0.62 | Cs₂CO₃ 0.70 | p-bPPhenB 0.79 | F6-TCNNQ 1.20 | F4TCNQ 1.21 | HATCN 1.63
화학 결합(전자적) | 0 | 0.043 | 0.077 | 0.283 | 0.281 | 0.268 | 0.307 | 0.195 | 0.189 | 0.173 | 0.181 | 0.218 | 0.291 | 0.058 | 0.475 | 0.609 | 0.589 | 1.105 | 1.147 | 1.456
분산력 | 0.258 | 0.224 | 0.247 | 0.089 | 0.093 | 0.112 | 0.091 | 0.221 | 0.24 | 0.277 | 0.279 | 0.242 | 0.178 | 0.42 | 0.134 | 0.091 | 0.195 | 0.097 | 0.061 | 0.175
기준 0.5 eV
0.5 eV 통과: HIL 3종 + phen 킬레이트 2종 + Cs₂CO₃. PO-T2T는 대부분 분산력, BCP는 화학 결합
Chart: ③ Ag 이온화 q(Ag₁) (e)
| TmPyPB | TPBi | 3TPYMB | Cs₂CO₃ | DPEPO | TSPO1 | Liq | Alq3 | Bphen | BCP | PO-T2T | B3PyMPM | NPB | T2T | mCP | NBphen | p-bPPhenB | F4TCNQ | HATCN | F6-TCNNQ
HIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.545 | 0.572 | 0.638
ETL · EIL | -0.116 | -0.115 | -0.115 | -0.112 | 0 | 0 | -0.104 | -0.088 | -0.085 | -0.078 | -0.075 | -0.071 | 0 | -0.045 | 0 | -0.005 | 0.148 | 0 | 0 | 0
호스트 · HTL | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.112 | -0.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.06 | 0 | -0.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ag를 이온화하는 것은 HIL(받개)뿐 (+0.55~0.64). ETL은 배위(≈ −0.1), HTL·호스트는 물리흡착(≈ 0)
Chart: ④ 전하 되돌림 Δq(Ag₁→Ag₂) (e)
| DPEPO | BCP | Bphen | NBphen | p-bPPhenB | Alq3 | F4TCNQ | F6-TCNNQ | B3PyMPM | PO-T2T | T2T | TPBi | HATCN | Cs₂CO₃ | 3TPYMB | TmPyPB | Liq | NPB | TSPO1 | mCP | MoOx (ref.)
HIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.268 | -0.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ETL · EIL | 0 | -0.365 | -0.353 | -0.317 | -0.314 | -0.275 | 0 | 0 | -0.238 | -0.232 | -0.232 | -0.206 | 0 | -0.138 | -0.131 | -0.112 | -0.07 | 0 | 0 | 0 | 0
호스트 · HTL | -0.505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.018 | -0.017 | 0.008 | 0
MoOx (참고) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.456
탈락 +0.3 e
유기물 19종과 Cs₂CO₃ 모두 통과(≤ 0: Ag₂ 금속). MoOx만 +0.46으로 탈락
E_d(확산 장벽)는 비정질 유기막에서 계산 대표성이 낮아 그래프에서 제외. CBP·TCTA·TPD·TAPC는 mCP·NPB와 같은 π 계열(0.25–0.28 eV). MoOx: E_b·q는 Mo₃O₉ 클러스터(PBE0, 2.16 eV / +0.72 e), Δq는 MoO₃(010) 표면 모델(GFN2). Ag가 수소에 막히는 자리는 PBE-D3로 위치를 다시 잡고 PBE0로 계산.
Notes: 각 그래프는 한 가지 계산법만 사용. E_b 막대는 화학 결합(진한 파랑)과 분산력(연한 파랑)을 쌓은 것. Δq는 순위가 아니라 통과/탈락 기준이므로 유기물끼리의 차이는 강조하지 않음.